Technický list -Cleamen 125 - impregnátor porézních povrchů

Objem

1 l

Kód výrobku

VC125010099

Cena bez DPH (Kč)

259,00

Cena s DPH (Kč)

310,80

INOVACE RECEPTURY

Prostředek určený k vyplnění pórů porézních materiálů. Zabraňuje pronikání vody do materiálu,

ten se stává voděodolným a zároveň nechává povrch dýchat. Zabraňuje tvorbě vápenných květů.

Jedná se o tekutou bázi rozpouštědel, která dokonale vniká do povrchové vrstvy ošetřovaného

materiálu, vyplňuje jeho póry a tím zvyšuje odolnost materiálu vůči negativním vlivům vnějšího

prostředí. Usnadňuje odstraňování grafiti.

Určeno pro savé materiály jako žula, mramor, pálená cihla, přírodní kámen, kabřinec, břidlice.

Není vhodný na glazované materiály.

Spotřeba: 10 – 15 l na 100 m2 v jedné vrstvě - záleží na savosti impregnovaného materiálu.

Aplikační postup:

1)       Povrch důkladně umýt prostředkem na daný materiál, zneutralizovat vodou

a nechat dobře vyschnout. Povrch musí být zbaven veškerých nečistot!

2)       Za pomoci rozprašovače nastříkat impregnaci rovnoměrně na povrch v souvislé

vrstvě.

3)       Pomocí mikrovláknového padu impregnaci rovnoměrně rozetřít po ploše

a.       V místech, kde zůstane „kaluž“, setřít přebytečný prostředek savým hadrem

b.       Pokud plocha vykazuje skvrny vsáklé impregnace, pak ji lokálně doplníme.

4)       Povrch nechat cca 2 hodiny zaschnout.

5)       Minimálně 2x zopakovat bod 2) a 3).

6)       Nechat zaschnout cca 1 hodinu.

7)       Pokud je to možné povrch přeleštit kotoučovým strojem s padem s kančím

chlupem a nejvyššími možnými otáčkami.

8)       V případě menších ploch nebo vertikálních ploch produkt zapracujeme bílým

padem a nebo necháme pouze zaschnout.

9)   Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.

Míra savosti

1

2

3

100m 2

250

500

1 000

dávkování v litrech

Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.

Nebezpečné látky a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

Bezpečnostní list CZ

Katalog

Technický list

Bezpečnostní list SK

Dokumenty

Symbol nebezpečnosti Skladování Vyvarovat se kontaktu s očima, chránit se nadměrnému kontaktu přípravku s pokožkou, pracovat ve větraném prostoru. Při práci nekouřit, nepít, nepracovat v blízkosti dětí. Skladovat na větraném místě chráněném před nadbytečnou vzdušnou vlhkostí a slunečním světlem. Je nezbytné používat ochranné brýle. Obsah: 1 litr. Druh nádoby/materiál: plast, PE. Minimální skladovací teplota: 5°C. Maximální skladovací teplota: 30°C. Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 500000ml Balení 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, tj. 384 kusů v 32 kartonech